翁源县水利基础设施补短板建设项目—小型防灾减灾水利基础设施工程（江尾镇） 施工图设计说明

（一）工程概况、工程等级

本工程所在地为翁源县江尾镇，项目涉及九仙村、松塘村、联益村、白莲村、南塘村及鹤仔村6个行政村。

江尾镇地处韶关市翁源县中北部，下辖24个行政村和3个社区，共272个村民小组，区域面积约为334平方公里，总人口48269人，其中，农业人口为37660人。江尾镇东邻坝仔镇，南接龙仙镇，西靠官渡、新江两镇，北与始兴县交界，距翁源县城12公里，总面积334平方公里。G220、S245线及武深高速穿境而过，南连北接，交通便利。地理位置靠近北回归线，属中亚热带山地季风气候，四季分明，雨量适中，日照充足，无霜期长，适宜多种农作物生长，是翁源县重要的现代农业发展区。

根据国家颁布的《防洪标准GB 50201-2014》、《水利水电工程等级划分及洪水标准（SL252-2017）》和《堤防工程设计规范GB50286-2013》规定，本项目工程等别为Ⅴ等，相应主要水工建筑物级别为5级，次要水工建筑物级别为5级。

本工程的主要任务是修复翁源县江尾镇水毁小型水利基础设施，恢复农业生产，保障项目区人民群众生命财产安全。

本次翁源县水利基础设施补短板建设项目—小型防灾减灾水利基础设施工程（江尾镇）修复内容包括小型防灾减灾水利基础设施工程7宗，其中：2宗山塘除险加固及5宗渠道工程。

（二）设计依据及采用标准、规范

（1）《防洪标准》（GB50201-2014）；

（2）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）；

（3）《水利水电工程初步设计报告编制规程》（SL/T619-2021）；

（4）《小型水利水电工程碾压土石坝设计规范》（SL189-2013）；

（5）《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）；

（6）《水工挡土墙设计规范》（SL379-2007）；

（7）《节水灌溉工程技术规范》（GB/T50363-2018）；

（8）《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-2018）；

（9）《水工建筑物抗震设计标准》（GB51247-2018）；

（10）《水工建筑物荷载设计规范》（SL744-2016）；

（11）《农田排水工程技术规范》（SLT 4-2013）；

（12）《灌溉与排水工程技术管理规程》（SL/T 246-2019）；

（13）《防渗工程技术规范》（SL 18-2004）；

（14）《水利水电工程设计工程量计算规定》（SL328-2005）；

（15）《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）；

（16）《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018）；

（17）《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）；

（18）《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）；

（19）《水利水电工程水土保持技术规范》（SL575-2012）。

（四）施工技术要求

1、项目区区域地质概况

工程区内治理河段蜿蜒穿行于陡峭的山谷和地势较为平坦的盆地平原之间，行洪断面宽窄变化较大，受洪水冲击影响，在盆地平原地带有多处冲积的边滩和江心滩，河流坡降较大，为现代河床冲积地貌，沿河两岸发育有Ⅰ级阶地，阶地与河床高差1～3m，在工程场地区占大部分的砂岩、粉砂岩地层中，风化残坡积土层普遍较薄，岩体受地壳运动影响较大，地层倾角普遍较大，呈近代陆相沉积地貌，沿河两岸近岸处多为农田、果场及少量滩地、房屋、公路、桥梁。

2、总则

（1）本图高程为1985国家高程基准高程系统，坐标系采用2000大地坐标系，高程以m计，尺寸以mm计。坐标系以图纸向上为Y轴正向、向右为X轴正向；横断面左右岸确定：面向下游，左手边为左岸，右手边为右岸。

（2）砼：本工程建筑物部分砼等级见图纸标示，所有砼均为二级配；本工程所需混凝土均采用商品混凝土。

（3）建基面：本工程除图纸注明外，其他挡墙及建筑物建基面应座落在砂卵石层或原状土基上，地基承载力不小于120kPa。

（4）挡土墙砌块产品质量标准：执行中华人民共和国建材行业标准（JC/T2094-2021）（干垒挡土墙混凝土砌块）；产品强度等级MU30及以上；产品长、宽、高或外形的任何一条棱线尺寸允许偏差，均不应大于5mm，大于5mm为不合格品；吸水率不得超过7%。

（5）建筑材料质量要求：

1）水泥应符合国家标准的有关规定，且水泥强度应为混凝土强度的1.5~2.0倍。

2）根据《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL251-2000）天然建筑材料质量技术要求，混凝土细骨料质量应符合表2规定。

表2：混凝土细骨料质量指标

| 序号 | 项目 |  | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表观密度 |  | ＞2.55g/cm3 | 岩石单轴饱和抗压强度应大于30MPa |
| 2 | 堆积密度 |  | ＞1.50g/cm3 |  |
| 3 | 孔隙率 |  | ＜40% |  |
| 4 | 云母含量 |  | ＜2% |  |
| 5 | 含泥量（粘、粉粒） |  | ＜3% | 不允许存在粘土团块、粘土薄膜；若有则应做专门试验论证 |
| 6 | 碱活性骨料含量 |  |  | 有碱活性骨料时，应做专门试验论证 |
| 7 | 硫酸盐及硫化物 含量（换算成SO3） |  | ＜1% |  |
| 8 | 有机质含量 |  | 浅于标准色 | 人工砂不允许存在 |
| 9 | 轻物质含量 |  | ≤1% |  |
| 10 | 细度 | 细度模数 | 2.5～3.5为宜 |  |
|  |  | 平均料径 | 0.36～0.50为宜 |  |
| 11 | 人工砂中石粉含量 |  | 6%～12%为宜 | 常态混凝土 |

3）根据《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL251-2000）天然建筑材料质量技术要求，混凝土粗骨料质量应符合表3规定。

表3：混凝土粗骨料质量指标

| 序号 | 项目 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表观密度 | ＞2.6g/cm3 | 岩石单轴饱和抗压强度应大于30MPa |
| 2 | 堆积密度 | ＞1.6g/cm3 |  |
| 3 | 孔隙率 | ＜45% |  |
| 4 | 吸水率 | ＜2.5%指寒性混凝土＜1.5% |  |
| 5 | 冻融损失率 | ＜10% |  |
| 6 | 针片状颗粒含量 | ＜15% |  |
| 7 | 软弱颗粒含量 | ＜5% |  |
| 8 | 含泥量 | ＜1% | 不允许存在粘土团块、粘土薄膜；有则应做专门试验论证 |
| 9 | 碱活性骨料含量 |  | 有碱活性骨料时，应做专门试验论证 |
| 10 | 硫酸盐及硫化物 含量（换算成SO3） | ＜0.5% |  |
| 11 | 有机质含量 | 浅于标准色 |  |
| 12 | 粒度模数 | 宜采用6.25～8.30 |  |
| 13 | 轻物质含量 | 不允许存在 |  |

4）根据《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL251-2000）天然建筑材料质量技术要求，块石料质量指标应符合表4规定。

表4：块石料质量指标

| 序号 | 项目 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饱和抗压强度 | 岩石单轴饱和抗压强度应大于30MPa，用于水中或水位变化部位的石料，软化系数不应低于0.9，其它部位不应低于0.75。 | 埋石及砌石的硫酸盐及硫化物含量，同混凝土骨料要求。 |
| 2 | 冻融损失率 | ＜1% |  |
| 3 | 干密度 | ＞2.4t/m3 |  |

5）根据《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL251-2000）天然建筑材料质量技术要求，砂卵料质量指标参照土石坝坝壳填筑砂砾料质量指标，应符合表5规定。

表5：砂卵石料质量指标

| 序号 | 项目 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砾石含量 | 5mm至相当3/4填筑 层厚度的颗粒在20%～80%范围内 | 干燥区的渗透系数可小些，含泥量可适当增加；强震区砾石含量下限应予提高，砂砾料中的砂料应尽可能采用粗砂 |
| 2 | 紧密密度 | ＞2g/cm3 |  |
| 3 | 含泥量（粘、粉粒） | ≤8% |  |
| 4 | 内摩擦角 | ＞30° |  |

6）混凝土拌和及养护用水应符合《混凝土拌和用水标准》（JGJ63-2006）的规定，凡符合国家标准的生活饮用水，均可拌制和养护各种混凝土。

3、临时道路

本工程位于翁源县官渡镇，本工程共涉7个项目，点多面广，涉及多个村庄，大部分可通过省道、国道及乡村水泥路到达山塘附近的自然村，自然村附近到达具体山塘位置则给施工带来一定的困难，大部分为现状土路且道路较窄。施工人员、机械及材料较难到达施工现场进行施工，因此，需铺设施工临时便道以便到达现场进行施工。本工程施工临时道路总长约750m，采用15cm厚泥结石路面，路面约4.0m宽。

4、施工导流及围堰

本项目在枯水期大部分河段两岸在施工时可以达到干湿作业条件，少部分应在施工时采取围堰填筑。对于附近有较大支流汇入处及挡墙基础施工较难实现干式作业处，应采取填筑围堰、利用束窄河床进行分期导流。如在挡墙施工中遇到地下水较大时，应对挡墙进行分段施工，在围堰范围内开挖基坑，在基坑低洼处采取足够的抽水机进行排水，本次设计围堰总长为450m。

施工导流：本工程施工在枯水期基本满足干地作业要求，只在局部偏洼地（无法满足干地作业条件）的河段考虑临时土石围堰以满足施工要求。围堰高度根据施工期洪水加安全超高而得，根据水文计算成果，各河段枯水期5年一遇洪水水深约为0.6-1.0m，考虑安全超高0.5m，最终围堰的高度取1.5m。本次设计围堰采用袋装土石围堰，围堰顶宽1m，迎背水面坡比均为1:1。

5、单项工程施工技术要求

（一）砼工程：

（1）施工准备

在施工区周围设置挡水围堰和开挖周边排水沟以及采取集水坑抽水等措施，阻止场外水流进入场地，并有效排除积水。

（2）测量放样

测量放样必须用经纬仪、水准仪、钢尺进行，按砼伸缩缝间距设放样桩，测量人员必须具有相应的专业知识和相应工作经验，并要持证上岗。施工过程中，对测量的基准点、基准线和水准点设置防护设施，以免被破坏。

（3）基面清理

基面验收合格后，将岩基上的杂物、泥土及松动岩石清除，处理完毕再浇筑砼。基岩面浇筑仓，在浇筑第一层砼前，必须先铺一层2-3cm厚的水泥砂浆，砂浆水灰比应与砼的浇筑强度相适应，铺设施工工艺保证砼与基岩石结合良好。

（4）模板制安

模板制作：钢模板宜采用标准化的组合模板，钢模板及其配件应按批准的加工图加工，成品经检验合格后方可使用。

模板安装：安装侧模板时，应防止模板移位和凸出。基础侧模可在模板外设立支撑固定，墩、台、梁的侧模可设拉杆固定。模板安装完毕后，应对其平面位置、顶部标高、节点联系及纵横向稳定性进行检查，签认后方可浇筑混凝土。模板在安装过程中，必须设置防倾覆设施。

（5）砼浇筑

砼浇筑的主要施工工艺：拌和→运输→振捣→养护。本工程采用商品混凝土，砼水平运输用双胶轮车运抵工作仓面。严禁直接从高处往下倾倒砼，入口与仓面垂直距离控制在1.5m以内，若垂直距离过大，必须设溜槽或溜筒缓置。砼浇筑时用振捣棒进行振捣，振捣时避免接触模板。如此逐层浇筑砼，直至最终层面。振捣器插入平面布点和振捣时间要达到规范的要求，确保振捣充分。砼浇筑时分缝，继续浇筑时要将施工缝清洗干净，铺上一层与砼万分相同的水泥砂浆，再继续浇筑砼。

（6）伸缩缝处理

伸缩缝施工在砼施工完成后进行，在进行砼施工时，先在分缝处按设计厚度与模板一起安装上伸缩缝材料。

（7）砼拆模养护

砼收仓完毕后12-18小时内即开始洒水养护，保持砼表面湿润，并铺盖草帘保湿，在正常温度下养护7天后可除去覆盖。砼模板拆除时限必须符合施工图纸规定，不承重侧面模板在砼强度达到其表面及棱角不因拆模而损失，方可拆除，承重模板在砼强度达到设计值时方可拆除。

（二）埋石砼工程

（1）砼浇筑的主要施工工艺：拌和→运输→振捣→养护。砼料拌和集中在拌和场搅拌，拌和时间2~3分钟，出口采取相应的砼缓溜设置。砼和石料水平运输用双胶轮车运抵工作仓面。严禁直接从高处往下倾倒砼，入口与仓面垂直距离控制在1.5m以内，若垂直距离过大，必须设溜槽或溜筒缓置。埋石砼埋石率为20%。施工时应先铺一层砼放一层块石，再振捣密实至块石沉入砼中，不得先摆石再灌砼。埋石用块石尺寸不得大于一次浇筑砼块体最小尺寸的1/3，要求质地坚硬新鲜无风化或裂缝，饱和抗压强度大于300MPa，清洗干净。浇筑时先铺一层100~150mm厚的砼打底再铺上石料。石料铺放要均匀排列，使大头向下，小头朝上，且石料的纹理与受力方向垂直。石料间距一般不小于100mm，石料与模板或槽壁的间距不应小于150mm，以确保每块石料均被砼包裹。石料铺放后，继续浇筑砼，每层厚约200~250mm，用振捣棒进行振捣，振捣时避免接触模板和石料。如此逐层铺石料以及浇筑砼，直至最终层面，保持石料顶面有不少于100mm厚的砼覆盖层，所掺用的石料数量为基础体积的20%。振捣器插入平面布点和振捣时间要达到规范的要求，确保振捣充分。埋石砼浇筑时分缝，继续浇筑时要将施工缝清洗干净，铺上一层与砼标号相同的水泥砂浆，再继续浇筑砼及铺放石料。

（2）伸缩缝处理

伸缩缝施工在砼施工完成后进行，在进行砼施工时，先在分缝处按设计厚度与模板一起安装上沥青木板。

（三）生态挡墙施工

（1）填土、填料要求

1）挡土墙墙背填土/填料必须符合相关规范要求；

2）填料/填土可采用中低液限黏土、砂类土、砾碎石土。优先采用一定级配的砾类土、砂类土。碎石土、黄土、中低液限黏土、稳定土及满足质量要求的工业废渣也可采用（具体参照设计断面图）。不得采用生活垃圾、建筑垃圾、淤泥、腐殖土、冻结土、白垩土及其他不良土等。

3）填土完成后应进行土工实验，使填土内摩擦角达到设计所需的参数，填土为砂砾土时内摩擦角大于35°，填土为粘土时综合内摩擦角大于35°；

（2）填土、填料压实要求

1）若填料选用粘性土进行回填，则粘性土的含水量不宜过大，应控制在最佳含水量的±2%以内；

2）在挡土墙1m范围之外采用大型机械进行碾压，靠近挡墙1m范围之内采用小型手工夯机进行夯实，回填土应分层压实，每层压实厚度不超过300mm（砌块码一层最多两层砌块就需墙背分层填土压实）,压实度不低于93%；

3）当达不到所需压实度时，需进行土质改良，如加入石灰、水泥等；

4）每层回填土压实后，应形成1%-2%的坡度，以利于施工期间雨水能顺着坡度流到挡土墙外，减少雨水对回填土的浸泡，影响回填土的力学参数。

（3）参数取值及作用

1）基础：挡土墙的基础采用C20混凝土现浇或采用预制基础块（详设计断面图）填充C20素混凝土，基础块下设置C20砼层找平（详设计断面图）。

2）锚固（棒）钢筋：根据设计要求选择合适的钢筋（钢筋在使用前应进行防锈处理），并浇灌混凝土填实。

3）基础底下回填土必须夯实，地基承载力特征值应不低于120KPa（特殊情况下，根据设计要求提高地基承载力，确保安全）。当地基承载力不足时，可采用片石（块石）换填等方法提高地基承载力，换填深度由现场各方触探仪试验确定。

（4）施工安装

1）所有的挡土墙砌块都应按施工图或现场工程师要求的标高和方向进行摆放。挡土墙砌块的摆放同时需符合生产厂家的建议。垒后的墙面与设计要求相比在水平和竖直方向每3m误差±3cm；

2）第一层砌块应放置在混凝土基础/垫层或基础块上，第一层砌块必须铺设平整。对放好的砌块进行沿墙纵向平直度和平面水平度检查。并确保砌块与垫层完整接触。按照墙体放线位置逐一并肩摆放砌块，可通过拉线进行放线。对于弧形挡土墙，可根据生产厂家的推荐意见进行摆放，检查沿墙纵向的平直度与平面的水平度。锚固钢筋插入锚固孔（加强孔等）时对好位置，如对不好位置应将块体前后左右移动即可插入；对于墙体内外弧拐角处块体可依据实际情况，进行切割处理；

3）第一层砌块全部安装好后，可参考下列工序顺序施工：在前一层砌块锚固孔中置入锚固钢筋并浇灌混凝土----放置第二层砌块，且位置摆放正确----在第二层砌块中按设计要求置入锚固钢筋并浇灌混凝土----墙背分层填土夯实----放置第三层砌块，且位置摆放正确----植生孔填土并预埋缓释肥----循环作业到墙顶，放置挡土墙（顶）砌块；

4）其他施工方式按设计图要求具体实施或由专业厂家施工或者由专业厂家派出技术代表指导施工。

（5）生态绿化

本工程为生态挡土墙，为了提高绿化生态效果，可以采用以下解决方案：

1）回填种植土：施工过程中每砌3层就在植生孔回填种植土一次，所有砌块生态孔均填土，土层厚度约为砌块高度的2/3（详设计断面图）；

2）施肥：在回填的土壤中预埋包膜棒状缓释肥（用量参考厂家推荐值）提供养分。施工完后6到9个月补充施肥一次，以达到更佳的效果；

3）植物选择：常水位以下的选择湿生草本植物（如金鱼藻、睡莲等），常水位以上的选择中生线型或匍匐攀爬型多年生花草植物（如兰草、野花组合、常春藤等），墙顶部分使用中生垂落型植物（如迎春花等），对于降水少或人工养护较少的地方可以选择喜耐旱类型植物（如花叶络石等）。

（四）坝体填筑

1）清基：采用推土机并辅以人工对施工作业面进行表土清理，清除树根、杂草、乱石和腐殖土，清理厚度不小于0.5m。

2）土料要求：要求天然土，土料中不能含树木、草皮、树根、乱石、淤泥、腐殖土等，粘土心墙填土土料，其中粘粒的含量为10%-30%，塑性指数7-17，渗透系数<1×10-4cm/s。

3）土料铺填：铺料方法采用自卸车配54推土机铺料。土堤填土原则上由低往高逐层填筑施工，每一层填土铺料厚度≤30cm，具体厚度由现场碾压试验确定，雨后填筑新料时应减薄铺料层厚度，推土机平料过程中，应及时检查铺层厚度，发现超厚部位要立即进行处理，土料与岸坡、反滤料等交界处应辅以人工仔细平土夯实，土层结合面适当洒水至表面湿润或刨毛深1-2cm沟槽即可。

4）土料压实：压实机械可选用6-8t震动碾，碾压段长取40-100m，压实遍数根据经验初步选6-8遍，准确数据应通过现场碾压试验确定。具体要求如下：

（1）土料的含水量应控制在w＝14.1%～19.1%范围；压实干密度应符合设计要求：ρd=1.67g/cm3；填筑压实度为0.96。

（2）分段填筑时，各段土层之间应设标志；防止漏压、欠压和过压。上下层分段位置应错开。

（3）局部小范围填土采用小型打夯机夯实。

- 6其他

1）本说明未尽事宜，按有关规定、规程和相关施工图纸要求执行。

2）当实际地形、地质与施工图有出入时，应及时通知相关人员到场，根据有关变更通知单进行调整。

3）施工中应严格执行施工安全作业规程、质量控制标准及施工技术规程规范。

4）汛前应做好在建工程防汛方案报上级批准，积极做好防汛工作，备足备好防汛物料，确保安全。